FTP001_V1

Fecha: 03/02/2020

| FICHA TÉCNICA PUERTAS ACRÍLICO INTERIOR AGLOMERADO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CONSTRUCCIÓN | TIPOLOGÍA DE PUERTA | Puerta plana de interior abatible |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | BASTIDOR PERIMETRAL | Pino abeto sección 30x25mm (en hoja de 35mm) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ALMA INTERIOR | Tablero de partículas de madera multicapa, aglomeradas entre sí mediante resinas aminoplásticas con la acción simultánea de presión y calor, y sometido posteriormente a un lijado superficial. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | PROPIEDADES ALMA INTERIOR | Humedad |  |  |  | EN 322 |  |  |  | 5% - 13% |  |  |
|  |  | Contenido en formaldehído |  |  |  | EN 120 |  |  |  | Clase E1 (≤8mg/100g) |  |  |
|  |  | Hinchamiento en grosor |  |  |  | EN 317 |  |  |  | ≤10% |  |  |
|  |  | Absorción |  |  |  | EN 317 |  |  |  | ≤50% |  |  |
|  | PARAMENTOS | Tablero de fibras de densidad media (650-700 kg/m3) de 5/7mm de grueso con acabado en lámina decorativa a base de polipropileno. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | PROPIEDADES ACABADO EXTERIOR | Resistencia química |  |  | DIN 68861/1 |  |  |  |  |  |  | Clase 1C |
|  |  | Resistencia a la abrasión |  |  | Taber abrasor CS 10 |  |  |  |  |  |  | Mín. 400 vueltas |
|  |  | Calor seco |  |  | DIN 68861/7 |  |  |  |  |  |  | Clase 7C (=100°C) |
|  |  | El calor húmedo |  |  | DIN 68861/8 |  |  |  |  |  |  | Clase 8C (=100°C) |
|  |  | Resistencia a la luz |  |  | ISO 4892-2 |  |  |  |  |  |  | ≥5 |
|  | CANTO | PVC grueso 0,8mm (grueso variable según acabados) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MOLDURAS | MATERIAL BATIENTE (cuando proceda) | MDF hidrofugo o estándar según petición. Densidad 650-700kg/m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ACABADO BATIENTE (cuando proceda) | Foil finish similar al acabado de las hojas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | MATERIAL TAPETA (cuando proceda) | MDF hidrofugo o estándar según petición. Densidad 650-700kg/m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ACABADO TAPETA (cuando proceda) | Foil finish similar al acabado de las hojas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | PROPIEDADES NÚCLEO DE MOLDURAS (en acabado hidrofugo) | Humedad |  |  |  | EN 322 |  |  | 4%-11% |  |  |  |
|  |  | Tolerancia en densidad |  |  |  | EN 323 |  |  | ±7% |  |  |  |
|  |  | Contenido en formaldehído |  |  |  | EN 120 |  |  | E1 ≤ 8mg/100g |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | E2 ≤ 30mg/100g |  |  |  |
| HOJA | TOLERANCIAS DIMENSIONALES S/UNE EN 1529 | Escuadría | ±1,5mm |  |  |  |  |  |  |  | (clase 1) |  |
|  |  | Alto y Ancho | ± 2mm |  |  |  |  |  |  |  | (clase 1) |  |
|  |  | Grueso | ±1,5mm |  |  |  |  |  |  |  | (clase 1) |  |
|  | PLANITUD S/UNE EN 1530 | Alabeo | ≤4mm |  |  |  |  |  |  |  | (clase 3) |  |
|  |  | Curvatura largueros | ≤4mm |  |  |  |  |  |  |  | (clase 3) |  |
|  |  | Curvatura testeros | ≤2mm |  |  |  |  |  |  |  | (clase 3) |  |
|  |  | Planitud local | ≤0,3mm |  |  |  |  |  |  |  | (clase 3) |  |
|  | INMERSIÓN EN AGUA S/UNE 56 803 | Hinchazón |  |  |  |  | 1,2% |  |  |  |  |  |
|  |  | Observaciones |  |  |  |  | Sin desencolados. |  |  |  |  |  |
|  | ARRANQUE DE TORNILLOS S/UNE 56 803 | Valor medio (≥500N) |  | Resultados |  |  |  | Paramentos: 1144N |  |  |  |  |
|  |  | Valor mínimo (≥500N) |  |  |  |  |  | Cantos: 1376N |  |  |  |  |

*Ver detalle de la hoja en la página siguiente

FTP001_V1

Fecha: 03/02/2020

FICHA TÉCNICA PUERTAS ACRÍLICO INTERIOR AGLOMERADO

Firmado:

Jesús Bejo Santiago

Responsable Calidad