FTP006_V1

Fecha: 03/02/2020

| FICHA TÉCNICA PUERTAS CON LAMINADO ALTA PRESIÓN (HPL) INTERIOR POLIESTIRENO EXPANDIDO D.27/30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CONSTRUCCIÓN | TIPOLOGÍA DE PUERTA | Puerta plana de interior abatible |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | BASTIDOR PERIMETRAL | Pino abeto sección 30x25mm (en hoja de 35mm) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ALMA INTERIOR | Poliestireno expandido Densidad 27/30 kg/m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | PARAMENTOS | Tablero de fibras de densidad media (650-700 kg/m3) de 3/5/7mm de grueso recubierto con HPL de 0,6 a0,9mm de grosor. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | PROPIEDADES ACABADO EXTERIOR | Densidad |  |  | EN ISO 1183-1 |  | Densidad g/cm3 (mín.) 1,40 |  |  |  |
|  |  | Resistencia al agrietamiento |  |  | EN 438-2:24 |  | Apariencia clasificación ≥4 |  |  |  |
|  |  | Resistencia a los arañazos |  |  | EN 438-2:25 |  | Acabados lisos |  |  | ≥3N |
|  |  |  |  |  |  |  | Acabados rugosos |  |  | ≥4N |
|  |  | Resistencia a las manchas |  |  | EN 438.2:26 |  | Clasificación ≥5 |  |  |  |
|  |  | Resistencia a la abrasión por cigarrillo |  |  | EN 438-2:30 |  | Apariencia clasificación ≥4 |  |  |  |
|  |  | Módulo de flexión |  |  | EN ISO 178 |  | Presión Mpa ≥12000 |  |  |  |
|  | CANTO | PVC grueso 0,8mm (grueso variable según acabados) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MOLDURAS | MATERIAL BATIENTE (cuando proceda) | MDF hidrófugo o estándar según petición. Densidad 650-700kg/m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ACABADO BATIENTE (cuando proceda) | Mismo HPL que la hoja o bien lacado en el tono de la hoja. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | MATERIAL TAPETA (cuando proceda) | MDF hidrófugo o estándar según petición. Densidad 650-700kg/m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ACABADO TAPETA (cuando proceda) | Mismo HPL que la hoja o bien lacado en el tono de la hoja. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | PROPIEDADES NÚCLEO DE MOLDURAS (en acabado hidrofugo) | Humedad |  |  | EN 322 |  |  | 4%-11% |  |  |
|  |  | Tolerancia en densidad |  |  | EN 323 |  |  | ±7% |  |  |
|  |  | Contenido en formaldehído |  |  | EN 120 |  |  | E1 ≤ 8mg/100g |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | E2 ≤ 30mg/100g |  |  |
| HOJA | TOLERANCIAS DIMENSIONALES S/UNE EN 1529 | Escuadría | ±1,5mm |  |  |  |  |  | (clase 1) |  |
|  |  | Alto y Ancho | ± 2mm |  |  |  |  |  | (clase 1) |  |
|  |  | Grueso | ±1,5mm |  |  |  |  |  | (clase 1) |  |
|  | PLANITUD S/UNE EN 1530 | Alabeo | ≤4mm |  |  |  |  |  | (clase 3) |  |
|  |  | Curvatura largueros | ≤4mm |  |  |  |  |  | (clase 3) |  |
|  |  | Curvatura testeros | ≤2mm |  |  |  |  |  | (clase 3) |  |
|  |  | Planitud local | ≤0,3mm |  |  |  |  |  | (clase 3) |  |
|  | CHOQUE DE CUERPO DURO S/UNE EN 1192 | Diámetro máximo (20mm) |  |  |  |  | Resultado: 9mm |  |  |  |
|  |  | Profundidad media de la huella (≤1mm) |  |  |  |  | Resultado: 0,1mm |  |  |  |
|  |  | Profundidad máxima de la huella |  |  |  |  | ≤1,5mm |  |  |  |
|  | RESISTENCIA AL CHOQUE DE CUERPO BLANCO Y PESADO | Sin roturas ni desencolados. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | INMERSIÓN EN AGUA S/UNE 56 803 | Hinchazón |  |  |  | 1,4% |  |  |  |  |
|  |  | Observaciones |  |  |  | Sin desencolados. |  |  |  |  |
|  | ARRANQUE DE TORNILLOS S/UNE 56 803 | Valor medio (≥500N) |  | Resultados |  |  | Paramentos: 1034N |  |  |  |
|  |  | Valor mínimo (≥500N) |  |  |  |  | Cantos: 1189N |  |  |  |

*Ver detalle de la hoja en la página siguiente

FTP006_V1

Fecha: 03/02/2020

FICHA TÉCNICA PUERTAS CON LAMINADO ALTA PRESIÓN (HPL) INTERIOR POLIESTIRENO EXPANDIDO D.27/30

Firmado:

Jesús Bejo Santiago

Responsable Calidad