FTTF001_V1

Fecha: 04/02/2020

| Características Técnicas |  |  |
| --- | --- | --- |
| Producto | Fromager Flexible |  |
| Construcción | Fromager |  |
| Espesor | 5mm | EN 315 |
| Dimensiones Estandarizadas | 2500x1220/1220x2500mm | EN 315 |
| Encolado | Clase I | EN 314-1 |
| Densidad | 322 (Kg/m3) | UNE EN 323 |
| Módulo de Elasticidad (paralelo) | 3450 (N/mm2) | UNE EN 310 |
| Módulo de Elasticidad (perpendicular) | 3450 (N/mm2) | UNE EN 310 |
| Humedad | 11 (%) | UNE EN 322 |
| Rotura de Flexión (paralelo) | 38,2 (N/mm2) | UNE EN 310 |
| Rotura de Flexión (perpendicular) | 3,5 (N/mm2) | UNE EN 310 |
| Clasificación de Formaldehido | E-1 | UNE EN 13986 |

Firmado:

Jesús Bejo Santiago

Responsable Calidad