| FICHA TÉCNICA TABLERO MDF HIDROFUGO RECUBIERTO CHAPA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DESCRIPCIÓN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tablero decorativo formado por una base de MDF calidad HIDRÓFUGO recubierto con chapa de madera natural de 0,4mm de grueso. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TABLERO BASE: DATOS TECNICOS-VALORES MEDIOS Rev.: 23/01/2015 FIBRAPAN/FIBRANOR/IBERPAN RESISTENTE A LA HUMEDAD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PROPIEDADES | TEST DE REFERENCIA | UNIDADES | ESPESORES mm |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | >2.5/4 | >4/6 | >6/9 | >9/12 | >12/19 | >19/30 | >30/45 | >45/60 |
| DENSIDAD (DATO ORIENTATIVO) | EN 323 | kg/m3 | 880/860 | 855/830 | 825/770 | 765/745 | 745/730 | 730/715 | 730/675 | 700/650 |
| TRACCIÓN INTERNA | EN 319 | n/MM2 | 0.90 | 0.85 | 0.80 | 0.80 | 0.75 | 0.75 | 0.70 | 0.60 |
| RESISTENCIA FLEXIÓN | EN310 | N/mm2 | 27 | 27 | 27 | 26 | 24 | 22 | 21 | 19 |
| MÓDULO DE ELASTICIDAD | EN 310 | N/mm2 | 2700 | 2700 | 2700 | 2500 | 2400 | 2300 | 2300 | 2200 |
| HINCHAMIENTO EN AGUA 24H | EN317 | % | 30 | 18 | 12 | 10 | 8 | 7 | 7 | 6 |
| ESTABILIDAD DIMENSIONAL LARGO/ANCHO | EN318 | % | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| ESTABILIDAD DIMENSIONAL ESPESOR | EN318 | % | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| CONTENIDO EN SÍLICE | ISO3340 | % Peso | ≤ 0.05 |  |  |  |  |  |  |  |
| CONTENIDO EN FORMALDEHIDO | EN120 | Mg/100g | ≤ 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| REACCIÓN AL FUEGO TABLA EN 13986:2004+A1 | EN 13501-1 | Clase | E | E | E | D-s2,d0 (**) | D-s2,d0 (***) | D-s2,d0 | D-s2,d0 | D-s2,d0 |
| (**) Sin espacio de aire detrás del FIBRANOR/FIBRAPAN/IBERPAN HIDROFUGO. Con espacio de aire confinado o espacio de aire libre inferior o igual a 22mm detrás del FIBRANOR/FIBRAPAN/IBERPAN HIDROFUGO se clasifica D-s2,d2. Clasificación E para cualquier otra condición de uso. Según decisión 2007/348/CE. (***) Sin espacio de aire detrás del FIBRANOR/FIBRAPAN/IBERPAN HIDROFUGO, con espacio de aire confinado detrás del FIBRANOR/FIBRAPAN/IBERPAN HIDROFUGO en espesor mayor o igual a 15mm o con espacio de aire abierto detrás del FIBRANOR/FIBRAPAN/IBERPAN HIDROFUGO con espesor mayor o igual a 18 mm. Con espacio de aire confinado o espacio de aire libre inferior o igual a 22mm detrás del FIBRANOR/FIBRAPAN/IBERPAN HIDROFUGO se clasifica D-s2,d2 para espesores entre 10 y 18mm. Según decisión 2007/348/CE. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| COEFICIENTE DE ABSORCIÓN ACÚSTICA (Α)(250 A 500 HZ) | EN 13986:2004+A1 | α | 0.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| COEFICIENTE DE ABSORCIÓN ACÚSTICA (Α)(1000 A 2000 HZ) | EN 13986:2004+A1 | α | 0.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| CONDUCTIVIDAD TÉRMICA | EN 13986:2004+A1 | W/ (m·K) | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.11 |
| AISLAMIENTO ACUSTICO AL RUIDO AÉREO (R) | EN 13986:2004+A1 | db | NPD | NPD | 25 | 25 | 28 | 30 | 32 | 34 |
| CONTENIDO EN PENTACLOROFENOL | EN13986:2004+A1 | ppm | <5 |  |  |  |  |  |  |  |

Jesús Bejo Santiago

Responsable Calidad