| FICHA TÉCNICA TABLERO MDF ESTÁNDAR RECUBIERTO HPL (High Presure Laminate) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DESCRIPCIÓN |  |  |  |  |  |  |  |
| Tablero decorativo formado por una base de MDF calidad ESTÁNDAR y dos laminados de alta presión HPL (High Pressure Laminate), encolado con adhesivo HOLMELT POLIURETANICO higroreactivo y prensado mediante calandra. |  |  |  |  |  |  |  |
| TABLERO BASE: DATOS TÉCNICOS-VALORES MEDIOS Rev.: 29/05/2018 FIBRAPAN |  |  |  |  |  |  |  |
| PROPIEDADES | TEST DE REFERENCIA | UNIDADES | ESPESORES mm |  |  |  |
|  |  |  | 7/9 | >9/12 | >12/19 | >19/30 |
| DENSIDAD (DATO ORIENTATIVO) | EN 323 | kg/m3 | 770/740 | 735/720 | 720/675 | 675/655 |
| TRACCIÓN INTERNA | EN 319 | n/MM2 | 0,75 | 0,65 | 0,55 | 0,55 |
| RESISTENCIA FLEXIÓN | EN310 | N/mm2 | 23 | 22 | 20 | 18 |
| MÓDULO DE ELASTICIDAD | EN 310 | N/mm2 | 2700 | 2500 | 2200 | 2100 |
| HINCHAMIENTO EN AGUA 24H | EN317 | % | 17 | 15 | 12 | 10 |
| ESTABILIDAD DIMENSIONAL LARGO/ANCHO | EN318 | % | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,3 |
| ESTABILIDAD DIMENSIONAL ESPESOR | EN318 | % | 6 | 6 | 6 | 5 |
| CONTENIDO EN SÍLICE | ISO3340 | % Peso | ≤ 0.05 |  |  |  |
| CONTENIDO EN FORMALDEHIDO | EN120 | Mg/100g | ≤ 8 |  |  |  |
| REACCIÓN AL FUEGO TABLA EN 13986:2004+A1 | EN 13501-1 | Clase | E | D-s2,d0 (**) | D-s2,d0 (***) | D-s2,d0 |
| (**) Sin espacio de aire detrás del FIBRAPAN. Con espacio de aire confinado o espacio de aire libre inferior o igual a 22mm detrás del FIBRAPAN se clasifica D-s2,d2. Clasificación E para cualquier otra condición de uso. Según decisión 2007/348/CE. (***) Sin espacio de aire detrás del FIBRANOR/FIBRAPAN/IBERPAN HIDROFUGO, con espacio de aire confinado detrás del FIBRAPAN en espesor mayor o igual a 15mm o con espacio de aire abierto detrás del FIBRAPAN con espesor mayor o igual a 18 mm. Con espacio de aire confinado o espacio de aire libre inferior o igual a 22mm detrás del FIBRAPAN se clasifica D-s2,d2 para espesores entre 10 y 18mm. Según decisión 2007/348/CE. |  |  |  |  |  |  |  |
| COEFICIENTE DE ABSORCIÓN ACÚSTICA (Α)(250 A 500 HZ) | EN 13986:2004+A1 | α | 0.10 |  |  |  |
| COEFICIENTE DE ABSORCIÓN ACÚSTICA (Α)(1000 A 2000 HZ) | EN 13986:2004+A1 | α | 0.20 |  |  |  |
| CONDUCTIVIDAD TÉRMICA | EN 13986:2004+A1 | W/ (m·K) | 0,13 | 0,13 | 0,12 | 0,12 |
| AISLAMIENTO ACUSTICO AL RUIDO AÉREO (R) | EN 13986:2004+A1 | db | 22/24 | 24/26 | 26/28 | 29/30 |
| CONTENIDO EN PENTACLOROFENOL | EN13986:2004+A1 | ppm | <5 |  |  |  |
| LAMINADO DECORATIVO: DATOS FICHA TÉCNICA H.P.L. |  |  |  |  |  |  |  |
| PROPIEDADES | MÉTODO DE ENSAYO | CARACTERÍSTICAS DE RENDIMIENTO |  | UNIDAD DE MEDIDA | RESULTADOS |  |
| CALIDAD DE LA SUPERFICIE | EN438-2.4 | Manchas, suciedad y defectos superficiales similares |  | mm²/m² | ≤ 1 |  |
|  |  | Fibras, pelos y arañazos |  |  | ≤ 10 |  |
| RESISTENCIA AL DESGASTE | EN 438-2.10 | Resistencia al desgaste – Punto inicial |  | Revoluciones | Colores lisos ≥ 185 |  |
|  |  |  |  |  | Maderas y otros ≥ 185 |  |
|  |  | Resistencia al desgaste - Valores |  |  | Colores lisos ≥ 485 |  |
|  |  |  |  |  | Maderas y otros ≥ 485 |  |
| RESISTENCIA A LA INMERSIÓN EN AGUA HIRVIENDO | EN 438-2.12 | Aumento de masa y espesor |  | % | 2 |  |
| RESISTENCIA AL VAPOR DE AGUA | EN 438-2.14 | Apariencia en acabado brillante |  | Clasificación | ≥ 4 |  |
|  |  | Apariencia en otros acabados |  |  | ≥ 5 |  |
| RESISTENCIA AL CALOR SECO (180°C) | EN 438-2.16 | Apariencia en acabado brillante |  | Clasificación | ≥ 4 |  |
|  |  | Apariencia en otros acabados |  |  | ≥ 5 |  |
| RESISTENCIA A LOS ARAÑAZOS | EN 438-2.25 | Apariencia en acabados lisos |  | Clasificación | ≥ 3 N |  |
|  |  | Apariencia en acabados rugosos |  |  | ≥ 4 N |  |
| RESISTENCIA A LAS MANCHAS | EN 438-2.26 | En todos los grupos |  | Clasificación | ≥ 5 |  |
| RESISTENCIA A LA ABRASIÓN POR CIGARRILLO | EN 438-2.30 | Apariencia |  | Clasificación | ≥ 4 |  |