| FICHA TÉCNICA TABLERO MDF ESTÁNDAR RECUBIERTO POLIPROPILENO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DESCRIPCIÓN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tablero decorativo formado por una base de MDF calidad ESTÁNDAR y dos láminas decorativas de polipropileno. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TABLERO BASE: DATOS TÉCNICOS-VALORES MEDIOS Rev.: 29/05/2018 FIBRAPAN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PROPIEDADES | TEST DE REFERENCIA |  | UNIDADES |  | ESPESORES mm |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 7/9 | >9/12 | >12/19 | >19/30 |
| DENSIDAD (DATO ORIENTATIVO) | EN 323 |  | kg/m3 |  | 770/740 | 735/720 | 720/675 | 675/655 |
| TRACCIÓN INTERNA | EN 319 |  | n/MM2 |  | 0,75 | 0,65 | 0,55 | 0,55 |
| RESISTENCIA FLEXIÓN | EN310 |  | N/mm2 |  | 23 | 22 | 20 | 18 |
| MÓDULO DE ELASTICIDAD | EN 310 |  | N/mm2 |  | 2700 | 2500 | 2200 | 2100 |
| HINCHAMIENTO EN AGUA 24H | EN317 |  | % |  | 17 | 15 | 12 | 10 |
| ESTABILIDAD DIMENSIONAL LARGO/ANCHO | EN318 |  | % |  | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,3 |
| ESTABILIDAD DIMENSIONAL ESPESOR | EN318 |  | % |  | 6 | 6 | 6 | 5 |
| CONTENIDO EN SÍLICE | ISO3340 |  | % Peso |  | ≤ 0.05 |  |  |  |
| CONTENIDO EN FORMALDEHIDO | EN120 |  | Mg/100g |  | ≤ 8 |  |  |  |
| REACCIÓN AL FUEGO TABLA EN 13986:2004+A1 | EN 13501-1 |  | Clase |  | E | D-s2,d0 (**) | D-s2,d0 (***) | D-s2,d0 |
| (**) Sin espacio de aire detrás del FIBRAPAN. Con espacio de aire confinado o espacio de aire libre inferior o igual a 22mm detrás del FIBRAPAN se clasifica D-s2,d2. Clasificación E para cualquier otra condición de uso. Según decisión 2007/348/CE. (***) Sin espacio de aire detrás del FIBRANOR/FIBRAPAN/IBERPAN HIDROFUGO, con espacio de aire confinado detrás del FIBRAPAN en espesor mayor o igual a 15mm o con espacio de aire abierto detrás del FIBRAPAN con espesor mayor o igual a 18 mm. Con espacio de aire confinado o espacio de aire libre inferior o igual a 22mm detrás del FIBRAPAN se clasifica D-s2,d2 para espesores entre 10 y 18mm. Según decisión 2007/348/CE. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| COEFICIENTE DE ABSORCIÓN ACÚSTICA (Α)(250 A 500 HZ) | EN 13986:2004+A1 |  | α |  | 0.10 |  |  |  |
| COEFICIENTE DE ABSORCIÓN ACÚSTICA (Α)(1000 A 2000 HZ) | EN 13986:2004+A1 |  | α |  | 0.20 |  |  |  |
| CONDUCTIVIDAD TÉRMICA | EN 13986:2004+A1 |  | W/ (m·K) |  | 0,13 | 0,13 | 0,12 | 0,12 |
| AISLAMIENTO ACUSTICO AL RUIDO AÉREO (R) | EN 13986:2004+A1 |  | db |  | 22/24 | 24/26 | 26/28 | 29/30 |
| CONTENIDO EN PENTACLOROFENOL | EN13986:2004+A1 |  | ppm |  | <5 |  |  |  |
| LAMINADO DECORATIVO: DATOS FICHA TÉCNICA POLIPROPILENO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PROPIEDADES |  | TEST DE REFERENCIA |  | RESULTADOS |  |  |  |  |
| RESISTENCIA QUÍMICA |  | DIN 68861/1 |  | Clase 1C |  |  |  |  |
| RESISTENCIA A LA ABRASIÓN |  | Taber abrasor CS 10 |  | Mín. 400 vueltas |  |  |  |  |
| CALOR SECO |  | DIN 68861/7 |  | Clase 7C (=100°C) |  |  |  |  |
| CALOR HÚMEDO |  | DIN 68861/8 |  | Clase 8C (=100°C) |  |  |  |  |
| RESISTENCIA A LA LUZ |  | ISO 4892-2 |  | ≥5 |  |  |  |  |