| FICHA TÉCNICA TABLERO MDF IGNÍFUGO RECUBIERTO HPL (High Presure Laminate) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DESCRIPCIÓN |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tablero decorativo formado por una base de MDF calidad IGNÍFUGO y dos laminados de alta presión HPL (High Pressure Laminate), encolado con adhesivo HOLMELT POLIURETANICO higroreactivo y prensado mediante calandra. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TABLERO BASE: DATOS TÉCNICOS-VALORES MEDIOS Rev.: 29/05/2018 FIBRANOR |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PROPIEDADES | TEST DE REFERENCIA | UNIDADES | ESPESORES mm |  |  |  |  |
|  |  |  | 7/9 |  | >9/10 |  |  |
| DENSIDAD (DATO ORIENTATIVO) | EN 323 | kg/m3 | 840/830 |  | 820/800 |  |  |
| TRACCIÓN INTERNA | EN 319 | n/MM2 | 0,65 |  | 0,60 |  |  |
| RESISTENCIA FLEXIÓN | EN310 | N/mm2 | 22 |  | 20 |  |  |
| MÓDULO DE ELASTICIDAD | EN 310 | N/mm2 | 2700 |  | 2500 |  |  |
| HINCHAMIENTO EN AGUA 24H | EN317 | % | 17 |  | 15 |  |  |
| ESTABILIDAD DIMENSIONAL LARGO/ANCHO | EN318 | % | 0,5 |  | 0,5 |  |  |
| ESTABILIDAD DIMENSIONAL ESPESOR | EN318 | % | 7 |  | 7 |  |  |
| HUMEDAD | EN322 | % | 7+/-3 |  |  |  |  |
| CONTENIDO EN FORMALDEHIDO | EN120 | Mg/100g | ≤ 8 |  |  |  |  |
| REACCIÓN AL FUEGO | EN 13501-1 | Euroclase | B-s2,d0 |  |  |  |  |
| COEFICIENTE DE ABSORCIÓN ACÚSTICA (Α)(250 A 500 HZ) | EN 13986:2004+A1 | α | 0.10 |  |  |  |  |
| COEFICIENTE DE ABSORCIÓN ACÚSTICA (Α)(1000 A 2000 HZ) | EN 13986:2004+A1 | α | 0.20 |  |  |  |  |
| CONDUCTIVIDAD TÉRMICA | EN 13986:2004+A1 | W/ (m·K) | 0,15 |  |  | 0,15 |  |
| AISLAMIENTO ACUSTICO AL RUIDO AÉREO (R) | EN 13986:2004+A1 | db | 24 |  |  | 26 |  |
| CONTENIDO EN PENTACLOROFENOL | EN13986:2004+A1 | ppm | <5 |  |  |  |  |
| LAMINADO DECORATIVO: DATOS FICHA TÉCNICA H.P.L. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PROPIEDADES | MÉTODO DE ENSAYO | CARACTERÍSTICAS DE RENDIMIENTO |  | UNIDAD DE MEDIDA |  |  | RESULTADOS |
| CALIDAD DE LA SUPERFICIE | EN438-2.4 | Manchas, suciedad y defectos superficiales similares |  | mm²/m² |  |  | ≤ 1 |
|  |  | Fibras, pelos y arañazos |  |  |  |  | ≤ 10 |
| RESISTENCIA AL DESGASTE | EN 438-2.10 | Resistencia al desgaste – Punto inicial |  | Revoluciones |  |  | Colores lisos ≥ 185 |
|  |  |  |  |  |  |  | Maderas y otros ≥ 185 |
|  |  | Resistencia al desgaste - Valores |  |  |  |  | Colores lisos ≥ 485 |
|  |  |  |  |  |  |  | Maderas y otros ≥ 485 |
| RESISTENCIA A LA INMERSIÓN EN AGUA HIRVIENDO | EN 438-2.12 | Aumento de masa y espesor |  | % |  |  | 2 |
| RESISTENCIA AL VAPOR DE AGUA | EN 438-2.14 | Apariencia en acabado brillante |  | Clasificación |  |  | ≥ 4 |
|  |  | Apariencia en otros acabados |  |  |  |  | ≥ 5 |
| RESISTENCIA AL CALOR SECO (180°C) | EN 438-2.16 | Apariencia en acabado brillante |  | Clasificación |  |  | ≥ 4 |
|  |  | Apariencia en otros acabados |  |  |  |  | ≥ 5 |
| RESISTENCIA A LOS ARAÑAZOS | EN 438-2.25 | Apariencia en acabados lisos |  | Clasificación |  |  | ≥ 3 N |
|  |  | Apariencia en acabados rugosos |  |  |  |  | ≥ 4 N |
| RESISTENCIA A LAS MANCHAS | EN 438-2.26 | En todos los grupos |  | Clasificación |  |  | ≥ 5 |
| RESISTENCIA A LA ABRASIÓN POR CIGARRILLO | EN 438-2.30 | Apariencia |  | Clasificación |  |  | ≥ 4 |