| FICHA TÉCNICA TABLERO MDF IGNÍFUGO RECUBIERTO POLIPROPILENO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DESCRIPCIÓN |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tablero decorativo formado por una base de MDF calidad IGNÍFUGO y dos láminas decorativas de polipropileno. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TABLERO BASE: DATOS TÉCNICOS-VALORES MEDIOS Rev.: 29/05/2018 FIBRANOR |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PROPIEDADES | TEST DE REFERENCIA |  | UNIDADES |  | ESPESORES mm |  |  |
|  |  |  |  |  | 7/9 | >9/10 |  |
| DENSIDAD (DATO ORIENTATIVO) | EN 323 |  | kg/m3 |  | 840/830 | 820/800 |  |
| TRACCIÓN INTERNA | EN 319 |  | n/MM2 |  | 0,65 | 0,60 |  |
| RESISTENCIA FLEXIÓN | EN310 |  | N/mm2 |  | 22 | 20 |  |
| MÓDULO DE ELASTICIDAD | EN 310 |  | N/mm2 |  | 2700 | 2500 |  |
| HINCHAMIENTO EN AGUA 24H | EN317 |  | % |  | 17 | 15 |  |
| ESTABILIDAD DIMENSIONAL LARGO/ANCHO | EN318 |  | % |  | 0,5 | 0,5 |  |
| ESTABILIDAD DIMENSIONAL ESPESOR | EN318 |  | % |  | 7 | 7 |  |
| HUMEDAD | EN322 |  | % |  | 7+/-3 |  |  |
| CONTENIDO EN FORMALDEHIDO | EN120 |  | Mg/100g |  | ≤ 8 |  |  |
| REACCIÓN AL FUEGO | EN 13501-1 |  | Euroclase |  | B-s2,d0 |  |  |
| COEFICIENTE DE ABSORCIÓN ACÚSTICA (Α)(250 A 500 HZ) | EN 13986:2004+A1 |  | α |  | 0.10 |  |  |
| COEFICIENTE DE ABSORCIÓN ACÚSTICA (Α)(1000 A 2000 HZ) | EN 13986:2004+A1 |  | α |  | 0.20 |  |  |
| CONDUCTIVIDAD TÉRMICA | EN 13986:2004+A1 |  | W/ (m·K) |  | 0,15 |  | 0,15 |
| AISLAMIENTO ACUSTICO AL RUIDO AÉREO (R) | EN 13986:2004+A1 |  | db |  | 24 |  | 26 |
| CONTENIDO EN PENTACLOROFENOL | EN13986:2004+A1 |  | ppm |  | <5 |  |  |
| LAMINADO DECORATIVO: DATOS FICHA TÉCNICA POLIPROPILENO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PROPIEDADES |  | TEST DE REFERENCIA |  | RESULTADOS |  |  |  |
| RESISTENCIA QUÍMICA |  | DIN 68861/1 |  | Clase 1C |  |  |  |
| RESISTENCIA A LA ABRASIÓN |  | Taber abrasor CS 10 |  | Mín. 400 vueltas |  |  |  |
| CALOR SECO |  | DIN 68861/7 |  | Clase 7C (=100°C) |  |  |  |
| CALOR HÚMEDO |  | DIN 68861/8 |  | Clase 8C (=100°C) |  |  |  |
| RESISTENCIA A LA LUZ |  | ISO 4892-2 |  | ≥5 |  |  |  |