| FICHA TÉCNICA TABLERO MDF IGNÍFUGO RECUBIERTO CHAPA |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DESCRIPCIÓN |  |  |  |  |  |  |
| Tablero decorativo formado por una base de MDF calidad IGNÍFUGO recubierto con chapa de madera natural de 0,4mm de grueso. |  |  |  |  |  |  |
| TABLERO BASE: DATOS TÉCNICOS-VALORES MEDIOS Rev.: 29/05/2018 FIBRANOR |  |  |  |  |  |  |
| PROPIEDADES | TEST DE REFERENCIA | UNIDADES | ESPESORES mm |  |  |
|  |  |  | 7/9 | >9/10 |  |
| DENSIDAD (DATO ORIENTATIVO) | EN 323 | kg/m3 | 840/830 | 820/800 |  |
| TRACCIÓN INTERNA | EN 319 | n/MM2 | 0,65 | 0,60 |  |
| RESISTENCIA FLEXIÓN | EN310 | N/mm2 | 22 | 20 |  |
| MÓDULO DE ELASTICIDAD | EN 310 | N/mm2 | 2700 | 2500 |  |
| HINCHAMIENTO EN AGUA 24H | EN317 | % | 17 | 15 |  |
| ESTABILIDAD DIMENSIONAL LARGO/ANCHO | EN318 | % | 0,5 | 0,5 |  |
| ESTABILIDAD DIMENSIONAL ESPESOR | EN318 | % | 7 | 7 |  |
| HUMEDAD | EN322 | % | 7+/-3 |  |  |
| CONTENIDO EN FORMALDEHIDO | EN120 | Mg/100g | ≤ 8 |  |  |
| REACCIÓN AL FUEGO | EN 13501-1 | Euroclase | B-s2,d0 |  |  |
| COEFICIENTE DE ABSORCIÓN ACÚSTICA (Α)(250 A 500 HZ) | EN 13986:2004+A1 | α | 0.10 |  |  |
| COEFICIENTE DE ABSORCIÓN ACÚSTICA (Α)(1000 A 2000 HZ) | EN 13986:2004+A1 | α | 0.20 |  |  |
| CONDUCTIVIDAD TÉRMICA | EN 13986:2004+A1 | W/ (m·K) | 0,15 |  | 0,15 |
| AISLAMIENTO ACUSTICO AL RUIDO AÉREO (R) | EN 13986:2004+A1 | db | 24 |  | 26 |
| CONTENIDO EN PENTACLOROFENOL | EN13986:2004+A1 | ppm | <5 |  |  |