| FICHA TÉCNICA TABLERO AGLOMERADO RECUBIERTO HPL (High Presure Laminate) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DESCRIPCIÓN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tablero decorativo formado por una base de AGLOMERADO calidad HIDRÓFUGO y dos laminados de alta presión HPL (High Pressure Laminate), encolado con adhesivo HOLMELT POLIURETANICO higroreactivo y prensado mediante calandra. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TABLERO BASE: DATOS TÉCNICOS-VALORES MEDIOS Rev.: 10/05/2016 FIMAPAN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PROPIEDADES | TEST DE REFERENCIA | UNIDADES | ESPESORES mm |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | >4/6 | >6/13 | >13/20 | >20/25 | >25/32 |  | >32/40 | >40 |
| DENSIDAD (DATO ORIENTATIVO) | EN 323 | kg/m3 | 720/700 | 700/650 | 650/620 | 620/595 | 590/580 |  | 575/560 | 550 |
| TRACCIÓN INTERNA | EN 319 | n/MM2 | ≥ 0,45 | ≥ 0,40 | ≥ 0,35 | ≥ 0,30 | ≥ 0,25 |  | ≥ 0,20 | ≥0,20 |
| RESISTENCIA FLEXIÓN | EN310 | N/mm2 | ≥ 12 | ≥ 11 | ≥ 11 | ≥ 10,5 | ≥ 9,5 |  | ≥ 8,5 | ≥ 7 |
| MÓDULO DE ELASTICIDAD | EN 310 | N/mm2 | ≥ 1950 | ≥ 1800 | ≥ 1600 | ≥ 1500 | ≥ 1350 |  | ≥ 1200 | ≥1050 |
| HINCHAMIENTO EN AGUA 2H | EN317 | % | ≤ 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| HUMEDAD | EN322 | % | 8+/-3 |  |  |  |  |  |  |  |
| TRACCIÓN SUPERFICIAL | EN311 | N/mm2 | ≥ 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| CONTENIDO EN FORMALDEHIDO | EN120 | Mg/100g | ≤ 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| REACCIÓN AL FUEGO TABLA EN 13986:2004+A1 | EN 13501-1 | Clase | E | D-s2,d0 (**) | D-s2,d0 (***) | D-s2,d0 | D-s2,d0 |  | D-s2,d0 | D-s2,d0 |
| (**) Sin espacio de aire detrás del FIMAPAN HIDROFUGO. Con espacio de aire confinado o espacio de aire libre inferior o igual a 22mm detrás del FIMAPAN HIDROFUGO se clasifica D-s2,d2. Clasificación E para cualquier otra condición de uso. Según decisión 2007/348/CE. (***) Sin espacio de aire detrás del FIMAPAN HIDROFUGO, con espacio de aire confinado detrás del FIMAPAN HIDROFUGO en espesor mayor o igual a 15mm o con espacio de aire abierto detrás del FIMAPAN HIDROFUGO con espesor mayor o igual a 18 mm. Con espacio de aire confinado o espacio de aire libre inferior o igual a 22mm detrás del FIMAPAN HIDROFUGO se clasifica D-s2,d2 para espesores entre 10 y 18mm. Según decisión 2007/348/CE. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| COEFICIENTE DE ABSORCIÓN ACÚSTICA (Α)(250 A 500 HZ) | EN 13986:2004+A1 | α | ≥ 0.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| COEFICIENTE DE ABSORCIÓN ACÚSTICA (Α)(1000 A 2000 HZ) | EN 13986:2004+A1 | α | ≥ 0.25 |  |  |  |  |  |  |  |
| CONDUCTIVIDAD TÉRMICA | EN 13986:2004+A1 | W/ (m·K) | ≤ 0,14 | ≤ 0,14 | ≤ 0,13 | ≤ 0,12 | ≤ 0,12 |  | ≤ 0,12 | ≤ 0,11 |
| AISLAMIENTO ACUSTICO AL RUIDO AÉREO (R) | EN 13986:2004+A1 | db | NPD | ≥ 24 | ≥ 26 | ≥ 28 | ≥ 29 |  | ≥ 31 | ≥ 32 |
| CONTENIDO EN PENTACLOROFENOL | EN13986:2004+A1 | ppm | <5 |  |  |  |  |  |  |  |
| LAMINADO DECORATIVO: DATOS FICHA TÉCNICA H.P.L. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PROPIEDADES | MÉTODO DE ENSAYO | CARACTERÍSTICAS DE RENDIMIENTO |  |  | UNIDAD DE MEDIDA |  |  | RESULTADOS |  |  |
| CALIDAD DE LA SUPERFICIE | EN438-2.4 | Manchas, suciedad y defectos superficiales similares |  |  | mm²/m² |  |  | ≤ 1 |  |  |
|  |  | Fibras, pelos y arañazos |  |  |  |  |  | ≤ 10 |  |  |
| RESISTENCIA AL DESGASTE | EN 438-2.10 | Resistencia al desgaste – Punto inicial |  |  | Revoluciones |  |  | Colores lisos ≥ 185 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Maderas y otros ≥ 185 |  |  |
|  |  | Resistencia al desgaste - Valores |  |  |  |  |  | Colores lisos ≥ 485 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Maderas y otros ≥ 485 |  |  |
| RESISTENCIA A LA INMERSIÓN EN AGUA HIRVIENDO | EN 438-2.12 | Aumento de masa y espesor |  |  | % |  |  | 2 |  |  |
| RESISTENCIA AL VAPOR DE AGUA | EN 438-2.14 | Apariencia en acabado brillante |  |  | Clasificación |  |  | ≥ 4 |  |  |
|  |  | Apariencia en otros acabados |  |  |  |  |  | ≥ 5 |  |  |
| RESISTENCIA AL CALOR SECO (180°C) | EN 438-2.16 | Apariencia en acabado brillante |  |  | Clasificación |  |  | ≥ 4 |  |  |
|  |  | Apariencia en otros acabados |  |  |  |  |  | ≥ 5 |  |  |
| RESISTENCIA A LOS ARAÑAZOS | EN 438-2.25 | Apariencia en acabados lisos |  |  | Clasificación |  |  | ≥ 3 N |  |  |
|  |  | Apariencia en acabados rugosos |  |  |  |  |  | ≥ 4 N |  |  |
| RESISTENCIA A LAS MANCHAS | EN 438-2.26 | En todos los grupos |  |  | Clasificación |  |  | ≥ 5 |  |  |
| RESISTENCIA A LA ABRASIÓN POR CIGARRILLO | EN 438-2.30 | Apariencia |  |  | Clasificación |  |  | ≥ 4 |  |  |