| FICHA TÉCNICA TABLERO AGLOMERADO RECUBIERTO CHAPA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DESCRIPCIÓN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tablero decorativo formado por una base de AGLOMERADO calidad HIDRÓFUGO recubierto con chapa de madera natural de 0,4mm de grueso. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TABLERO BASE: DATOS TÉCNICOS-VALORES MEDIOS Rev.: 10/05/2016 FIMAPAN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PROPIEDADES | TEST DE REFERENCIA | UNIDADES | ESPESORES mm |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | >4/6 | >6/13 | >13/20 | >20/25 | >25/32 | >32/40 | >40 |
| DENSIDAD (DATO ORIENTATIVO) | EN 323 | kg/m3 | 720/700 | 700/650 | 650/620 | 620/595 | 590/580 | 575/560 | 550 |
| TRACCIÓN INTERNA | EN 319 | n/MM2 | ≥ 0,45 | ≥ 0,40 | ≥ 0,35 | ≥ 0,30 | ≥ 0,25 | ≥ 0,20 | ≥0,20 |
| RESISTENCIA FLEXIÓN | EN310 | N/mm2 | ≥ 12 | ≥ 11 | ≥ 11 | ≥ 10,5 | ≥ 9,5 | ≥ 8,5 | ≥ 7 |
| MÓDULO DE ELASTICIDAD | EN 310 | N/mm2 | ≥ 1950 | ≥ 1800 | ≥ 1600 | ≥ 1500 | ≥ 1350 | ≥ 1200 | ≥1050 |
| HINCHAMIENTO EN AGUA 2H | EN317 | % | ≤ 6 |  |  |  |  |  |  |
| HUMEDAD | EN322 | % | 8+/-3 |  |  |  |  |  |  |
| TRACCIÓN SUPERFICIAL | EN311 | N/mm2 | ≥ 8 |  |  |  |  |  |  |
| CONTENIDO EN FORMALDEHIDO | EN120 | Mg/100g | ≤ 8 |  |  |  |  |  |  |
| REACCIÓN AL FUEGO TABLA EN 13986:2004+A1 | EN 13501-1 | Clase | E | D-s2,d0 (**) | D-s2,d0 (***) | D-s2,d0 | D-s2,d0 | D-s2,d0 | D-s2,d0 |
| (**) Sin espacio de aire detrás del FIMAPAN HIDROFUGO. Con espacio de aire confinado o espacio de aire libre inferior o igual a 22mm detrás del FIMAPAN HIDROFUGO se clasifica D-s2,d2. Clasificación E para cualquier otra condición de uso. Según decisión 2007/348/CE. (***) Sin espacio de aire detrás del FIMAPAN HIDROFUGO, con espacio de aire confinado detrás del FIMAPAN HIDROFUGO en espesor mayor o igual a 15mm o con espacio de aire abierto detrás del FIMAPAN HIDROFUGO con espesor mayor o igual a 18 mm. Con espacio de aire confinado o espacio de aire libre inferior o igual a 22mm detrás del FIMAPAN HIDROFUGO se clasifica D-s2,d2 para espesores entre 10 y 18mm. Según decisión 2007/348/CE. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| COEFICIENTE DE ABSORCIÓN ACÚSTICA (Α)(250 A 500 HZ) | EN 13986:2004+A1 | α | ≥ 0.10 |  |  |  |  |  |  |
| COEFICIENTE DE ABSORCIÓN ACÚSTICA (Α)(1000 A 2000 HZ) | EN 13986:2004+A1 | α | ≥ 0.25 |  |  |  |  |  |  |
| CONDUCTIVIDAD TÉRMICA | EN 13986:2004+A1 | W/ (m·K) | ≤ 0,14 | ≤ 0,14 | ≤ 0,13 | ≤ 0,12 | ≤ 0,12 | ≤ 0,12 | ≤ 0,11 |
| AISLAMIENTO ACUSTICO AL RUIDO AÉREO (R) | EN 13986:2004+A1 | db | NPD | ≥ 24 | ≥ 26 | ≥ 28 | ≥ 29 | ≥ 31 | ≥ 32 |
| CONTENIDO EN PENTACLOROFENOL | EN13986:2004+A1 | ppm | <5 |  |  |  |  |  |  |