| FICHA TÉCNICA TABLERO CONTRACHAPADO ABEDUL RECUBIERTO HPL (High Presure Laminate) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DESCRIPCIÓN |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tablero decorativo formado por una base de CONTRACHAPADO de ABEDUL y dos laminados de alta presión HPL (High Pressure Laminate), encolado con adhesivo HOLMELT POLIURETANICO higroreactivo y prensado mediante calandra. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TABLERO BASE: DATOS FICHA TÉCNICA CONTRACHAPADO DE ABEDUL |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PROPIEDADES |  | RESULTADOS |  |  |  |  |  |
|  |  | 4mm-9mm | 12mm-24mm |  |  | 32mm |  |
| DENSIDAD |  | 700Kg/m3 |  |  |  |  |  |
| CONTENIDO DE HUMEDAD |  | 8% ± 2% |  |  |  |  |  |
| RESISTENCIA A LA FLEXIÓN (N/mm2) EN12369-2 |  | 50 | 40 |  |  | 35 |  |
| RIGIDEZ A LA FLEXIÓN MoE |  | 10000 | 8000 |  |  | 7000 |  |
| EMISIÓN DE FORMALDEHÍDO |  | CARB Fase 2 EPA TSCA Título VI E1 EN 13986:2004+A1:2015 |  |  |  |  |  |
| CONDUCTIVIDAD TÉRMICA |  | 0,13 |  |  |  |  |  |
| REACCIÓN AL FUEGO |  | E | D-s2,D0 |  |  | D-s2,D0 |  |
| REDUCCIÓN DE SONIDO |  | 250Hz - 500Hz |  | 0,1 |  |  |  |
|  |  | 1000Hz – 2000Hz |  | 0,3 |  |  |  |
| LAMINADO DECORATIVO: DATOS FICHA TÉCNICA H.P.L. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PROPIEDADES | MÉTODO DE ENSAYO | CARACTERÍSTICAS DE RENDIMIENTO |  |  | UNIDAD DE MEDIDA |  | RESULTADOS |
| CALIDAD DE LA SUPERFICIE | EN438-2.4 | Manchas, suciedad y defectos superficiales similares |  |  | mm²/m² |  | ≤ 1 |
|  |  | Fibras, pelos y arañazos |  |  |  |  | ≤ 10 |
| RESISTENCIA AL DESGASTE | EN 438-2.10 | Resistencia al desgaste – Punto inicial |  |  | Revoluciones |  | Colores lisos ≥ 185 |
|  |  |  |  |  |  |  | Maderas y otros ≥ 185 |
|  |  | Resistencia al desgaste - Valores |  |  |  |  | Colores lisos ≥ 485 |
|  |  |  |  |  |  |  | Maderas y otros ≥ 485 |
| RESISTENCIA A LA INMERSIÓN EN AGUA HIRVIENDO | EN 438-2.12 | Aumento de masa y espesor |  |  | % |  | 2 |
| RESISTENCIA AL VAPOR DE AGUA | EN 438-2.14 | Apariencia en acabado brillante |  |  | Clasificación |  | ≥ 4 |
|  |  | Apariencia en otros acabados |  |  |  |  | ≥ 5 |
| RESISTENCIA AL CALOR SECO (180°C) | EN 438-2.16 | Apariencia en acabado brillante |  |  | Clasificación |  | ≥ 4 |
|  |  | Apariencia en otros acabados |  |  |  |  | ≥ 5 |
| RESISTENCIA A LOS ARAÑAZOS | EN 438-2.25 | Apariencia en acabados lisos |  |  | Clasificación |  | ≥ 3 N |
|  |  | Apariencia en acabados rugosos |  |  |  |  | ≥ 4 N |
| RESISTENCIA A LAS MANCHAS | EN 438-2.26 | En todos los grupos |  |  | Clasificación |  | ≥ 5 |
| RESISTENCIA A LA ABRASIÓN POR CIGARRILLO | EN 438-2.30 | Apariencia |  |  | Clasificación |  | ≥ 4 |