| FICHA TÉCNICA TABLERO CONTRACHAPADO ABEDUL RECUBIERTO POLIPROPILENO |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DESCRIPCIÓN |  |  |  |  |  |  |
| Tablero decorativo formado por una base de CONTRACHAPADO de ABEDUL c y dos láminas decorativas de polipropileno. |  |  |  |  |  |  |
| TABLERO BASE: DATOS FICHA TÉCNICA CONTRACHAPADO DE ABEDUL |  |  |  |  |  |  |
| PROPIEDADES |  | RESULTADOS |  |  |  |
|  |  | 4mm-9mm | 12mm-24mm |  | 32mm |
| DENSIDAD |  | 700Kg/m3 |  |  |  |
| CONTENIDO DE HUMEDAD |  | 8% ± 2% |  |  |  |
| RESISTENCIA A LA FLEXIÓN (N/mm2) EN12369-2 |  | 50 | 40 |  | 35 |
| RIGIDEZ A LA FLEXIÓN MoE |  | 10000 | 8000 |  | 7000 |
| EMISIÓN DE FORMALDEHÍDO |  | CARB Fase 2 EPA TSCA Título VI E1 EN 13986:2004+A1:2015 |  |  |  |
| CONDUCTIVIDAD TÉRMICA |  | 0,13 |  |  |  |
| CONDUCTIVIDAD TÉRMICA |  | E | D-s2,D0 |  | D-s2,D0 |
| REACCIÓN AL FUEGO |  | 250Hz - 500Hz |  | 0,1 |  |
| REDUCCIÓN DE SONIDO |  | 1000Hz – 2000Hz |  | 0,3 |  |
| LAMINADO DECORATIVO: DATOS FICHA TÉCNICA POLIPROPILENO |  |  |  |  |  |  |
| PROPIEDADES | TEST DE REFERENCIA |  | RESULTADOS |  |  |
| RESISTENCIA QUÍMICA | DIN 68861/1 |  | Clase 1C |  |  |
| RESISTENCIA A LA ABRASIÓN | Taber abrasor CS 10 |  | Mín. 400 vueltas |  |  |
| CALOR SECO | DIN 68861/7 |  | Clase 7C (=100°C) |  |  |
| CALOR HÚMEDO | DIN 68861/8 |  | Clase 8C (=100°C) |  |  |
| RESISTENCIA A LA LUZ | ISO 4892-2 |  | ≥5 |  |  |
| COMPATIBILIDAD AMBIENTAL |  |  |  |  |  |
| Es un propileno que NO contiene compuestos halógenos, plastificantes o formaldehídos. En su fabricación se usan pigmentos compatibles con el medioambiente. Es posible una eliminación del producto con un bajo nivel de emisiones mediante incineración. |  |  |  |  |  |
| ESTADO TÉCNICO |  |  |  |  |  |
| La información que contiene esta Ficha Técnica no exime al usuario de nuestros productos de llevar a cabo sus propias comprobaciones y pruebas para garantizar el cumplimiento de las directrices nacionales pertinentes para los usos respectivos. En particular, es responsabilidad del cliente verificar que el producto adquirido es adecuado para el uso que se le va a dar. |  |  |  |  |  |