| FICHA TÉCNICA TABLERO CONTRACHAPADO CHOPO RECUBIERTO HPL (High Presure Laminate) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DESCRIPCIÓN |  |  |  |  |  |
| Tablero decorativo formado por una base de CONTRACHAPADO de CHOPO calidad HIDRÓFUGO y dos laminados de alta presión HPL (High Pressure Laminate), encolado con adhesivo HOLMELT POLIURETANICO higroreactivo y prensado mediante calandra. |  |  |  |  |  |
| TABLERO BASE: DATOS FICHA TÉCNICA CONTRACHAPADO DE CHOPO |  |  |  |  |  |
| PROPIEDADES |  | RESULTADOS |  |  |
| DENSIDAD |  | 500Kg/m3 (± 50Kg/m3) |  |  |
| EMISIÓN DE FORMALDEHÍDO |  | Clase E1 US EPA TSCA Título VI – CARB ULEF |  |  |
| CONDUCTIVIDAD TÉRMICA |  | λ = 0,13W/ m.k |  |  |
| CONTENIDO DE PENTACLOROFENOL |  | < 5 ppm |  |  |
| LAMINADO DECORATIVO: DATOS FICHA TÉCNICA H.P.L. |  |  |  |  |  |
| PROPIEDADES | MÉTODO DE ENSAYO | CARACTERÍSTICAS DE RENDIMIENTO | UNIDAD DE MEDIDA | RESULTADOS |
| CALIDAD DE LA SUPERFICIE | EN438-2.4 | Manchas, suciedad y defectos superficiales similares | mm²/m² | ≤ 1 |
|  |  | Fibras, pelos y arañazos |  | ≤ 10 |
| RESISTENCIA AL DESGASTE | EN 438-2.10 | Resistencia al desgaste – Punto inicial | Revoluciones | Colores lisos ≥ 185 |
|  |  |  |  | Maderas y otros ≥ 185 |
|  |  | Resistencia al desgaste - Valores |  | Colores lisos ≥ 485 |
|  |  |  |  | Maderas y otros ≥ 485 |
| RESISTENCIA A LA INMERSIÓN EN AGUA HIRVIENDO | EN 438-2.12 | Aumento de masa y espesor | % | 2 |
| RESISTENCIA AL VAPOR DE AGUA | EN 438-2.14 | Apariencia en acabado brillante | Clasificación | ≥ 4 |
|  |  | Apariencia en otros acabados |  | ≥ 5 |
| RESISTENCIA AL CALOR SECO (180°C) | EN 438-2.16 | Apariencia en acabado brillante | Clasificación | ≥ 4 |
|  |  | Apariencia en otros acabados |  | ≥ 5 |
| RESISTENCIA A LOS ARAÑAZOS | EN 438-2.25 | Apariencia en acabados lisos | Clasificación | ≥ 3 N |
|  |  | Apariencia en acabados rugosos |  | ≥ 4 N |
| RESISTENCIA A LAS MANCHAS | EN 438-2.26 | En todos los grupos | Clasificación | ≥ 5 |
| RESISTENCIA A LA ABRASIÓN POR CIGARRILLO | EN 438-2.30 | Apariencia | Clasificación | ≥ 4 |